MANUÁL PRO REPASE FOLIOVANÉ BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY

Firma Orlimex díky nové technologii nanášení povrchu na surové překližky, zahájila repasování použitých foliovaných překližek. Tato nová technologie dokáže využít stále kvalitních březových překližek, které i po náročném používání na stavbách mohou být znovu použity jako nové, tedy klidně i na pohledové betony.

Parametry, které jsou požadovány od stavební firmy pro příjem překližky k repasování:

- Repase může být uskutečněna pouze u březových překližek a to z formátů

2500x625 nebo 2500x1250mm, (po konzultaci i u jiných formátů)

- Deska musí být očištěna a zbavena nánosu betonu a dalších větších nečistot jak v ploše, tak na hranách.

- Z desky musí být odstraněny veškeré kovové předměty, ať už hřebíky či spony.

- V ploše více jak 5 cm od kraje nejsou přípustná poškození povrchu – vyštípnutá dýha a hlubší rýhy více jak 2mm. (V případě nejasností bude provedena prohlídka na místě)

- Do 5 cm od kraje bude přípustné poškození na hranách i v ploše – otvory po hřebíkách, rozbité hrany nebo vyštípnutý povrch.

PROCES REPASE

- Prohlídka desek na stavbě nebo ve skladu, kontrola materiálu (zastoupeno obchodním zástupcem ORLIMEX)

- Příjem a kompletní prohlídka desek na ORLIMEX CZ

Roztřídění a selekce desek pro repase, pokud deska nebude splňovat požadavky pro opravu bude vrácena.

- Dočištění materiálu

- Formátování na dohodnutý rozměr

- Odstranění původního povrchu

- Nanášení povrchu nového

- Zatření hran a zabalení po 80 kusech

Celková doba repasování materiálu je odhadována na 10-14 dní v závislosti na obsazenosti výroby

LOGISTIKA

- Odvoz materiálu a doprava zpět po dohodě s obchodním zástupcem

FOTO REPASOVANÝCH PŘEKLIŽEK