MANUÁL PRO REPASE DESEK DO RÁMOVÉHO BEDNĚNÍ

Firma Orlimex díky nové technologii nanášení povrchu na surové překližky, zahájila repasování použitých foliovaných překližek. Tato nová technologie dokáže využít stále kvalitních březových překližek, které i po náročném používání na stavbách mohou být znovu použity jako nové, tedy klidně i na pohledové betony.

Parametry, které jsou požadovány od stavební firmy pro příjem překližky k repasování:

- Repase může být uskutečněna pouze u březových překližek.

- Deska musí být očištěna a zbavena nánosu betonu a dalších větších nečistot jak v ploše, tak zbavení hran silikonu.

- Z desky musí být odstraněny veškeré kovové předměty, ať už hřebíky, nýty, spony a kovové/plastové chráničky.

- V ploše více jak 5 cm od kraje nejsou přípustná poškození povrchu – vyštípnutá dýha a hlubší rýhy více jak 3mm a rýhy do 5 cm obvodu. (V případě nejasností bude provedena prohlídka na místě)

- Bude přípustné poškození v ploše – otvory po hřebíkách a nýtech nebo vyštípnutý povrch do 3mm hloubky.

PROCES REPASE

- Prohlídka desek na stavbě nebo ve skladu, kontrola materiálu (zastoupeno obchodním zástupcem ORLIMEX)

- Ke každé dodávce k repase musí být vyplněna tabulka s přesnými počty a rozměry desek.

- Příjem a kompletní prohlídka desek na ORLIMEX CZ

Roztřídění a selekce desek pro repase, pokud deska nebude splňovat požadavky pro opravu bude vrácena.

- Dočištění materiálu

- Odstranění původního povrchu

- Nanášení povrchu nového

- Zatření hran a zabalení pro převoz

Celková doba repasování materiálu je odhadována na 14 dní, ale vždy v závislosti na obsazenosti výroby

LOGISTIKA

- Odvoz materiálu a doprava zpět po dohodě s obchodním zástupcem

FOTO REPASOVANÝCH DESEK DO RÁMOVÉHO BEDNĚNÍ